帐篷

序号	名称	功能及技术参数
1	外观和样式	★外观：救灾专用12㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入门在一侧山墙上，顶部开三角窗一个；另一侧山墙开方形窗一个，顶部开三角窗一个；两侧墙各开方形窗户两个，配可拆卸纱围一个。整体帐篷通过拉绳用三角桩固定；

★各部位主要尺寸：篷体长度3700+30mm、篷体宽度3200+30mm、侧墙高度1750+20mm、脊顶高2670+20mm、篷顶沿宽度100(5mm、门口高度1800(20mm、门口宽度800(10mm、门帘高度1900(20mm、门帘宽度1020(20mm、窗口高度810(10mm、窗口宽度1100(20mm、窗帘高度900(20mm、窗帘宽度1200(20mm、窗口下边距地面高度750(20mm、三角窗底口宽度1390(20mm、三角窗口高度400(20mm、培土帘宽度200+10mm。

样式：

2	各部件名称、结构和主要尺寸	各部件名称、结构：救灾专用12㎡单帐篷由篷体、纱围、框架及配件（含三角桩、拉绳、包装袋）三部分组成。篷体由篷顶、前山墙、后山墙与侧墙组成。框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组件组成。

★ 主要尺寸：

3	★材料规格	主辅材料规格与质量要求、用途：

材料

质量要求

用途

名称

规格

PU涂层布

333dtex×333dtex涤纶丝

MZ/T 011.2-2010附录G

篷体、配件袋

涤纶防水帆布

28×2/28×2

包装袋、配件工具袋

铝合金管

6005 T6 Φ25 mm×1.2mm

GB/T 6892管内增加4根加强筋

通用杆、山墙地杆、立杆

6005 T6 Φ28 mm×1.0mm

GB/T 6892

山墙地杆套管

焊接钢管

Q215 Φ28mm×1.0mm

GB/T 13793

端架三通、中架四通、地杆四通

钢丝

Q 195～Q 235 Φ5 mm

YB/T 5294

固定框

钢丝拉绳

Φ4 mm，外包PVC胶管

GB/T 20118

固定框架

天蓝尼龙拉链

8号

平拉强力 ≥600 N

拉头拉片结合强力 ≥250 N

纱门、四角结合、包装袋

本白尼龙拉链

5号

平拉强力 ≥500 N

拉头拉片结合强力 ≥180 N

外包装袋封口

天蓝锦丝搭扣带

宽度 40 mm

扣合强度 ≥7.0N/cm2

撕揭强度 ≥1.3N/cm

门、窗、四角结合

紫铜管

T2、T3 内径Φ10㎜壁厚1.0㎜

GB/T 1527

夹固竖向钢丝拉绳

T2、T3 内径Φ8㎜壁厚1.0㎜

夹固横向钢丝拉绳

白涤纶包芯绳

Φ6 mm

断裂强力 ≥2500N

固定帐篷用拉绳

天蓝涤纶缝纫线

29.5tex(3

GB/T 6836

缝制篷体、包装袋

热封胶条

PU胶条 宽度≥25mm

厚度0.10～0.12 mm

覆盖缝合针眼

弹簧钢

T8A、65Mn t0.5mm宽度8.5mm

YB/T 5058

弹簧卡

带管三角环

Q 195～Q 235 Φ4.0mm(48mm

YB/T 5294

连接拉绳固定帐篷

天蓝插扣

聚甲醛 内径50mm宽

抗拉强力≥650N

包装袋束紧

天蓝三道梁

抗拉强力≥650N

调节束紧带

天蓝涤纶线带

28(4/50 mm(1.8 mm

断裂强力 ≥2500N

缝制带管三角环、包装袋束紧

天蓝涤纶线带

28(4/22 mm(1.0 mm

断裂强力 ≥800N

窗格带、框架捆扎带、地杆束紧带、插袋包边

天蓝涤纶线带

28(4/10 mm×1.0 mm

断裂强力 ≥300 N

三角窗帘提拉带

半圆环

Q 195～Q 235 Φ2.0mm×19mm

YB/T 5294

穿三角窗帘提拉带

半圆头空心铆钉

φ5×32 不锈钢

山墙地杆

本白涤纶网眼布

55dtex/24f

顶破强力 ≥150N及标样

窗纱、纱门、三角窗纱

角铝

6005 T6 30mm×30mm×3mm

三角桩

橡塑桩头

桔红色、柔软型

三角桩桩头

PVC透明塑料片

t 0.36mm

见标样

国旗插袋、标签插袋

编织布

内覆膜型

拉伸强力 ≥ 700 N/5cm

经、纬密度≥35根/10cm

单位面积质量 ≥90 g/m2

外包装

捆包绳

Φ7mm 三股

断裂强力 ≥1400 N

包装袋捆扎

拉绳木板

硬杂木100mm×26mm

见标样

紧固帐篷

注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。

4	篷体外观要求	★篷体材料：应符合333dtex×333dtex涤纶PU涂层布技术要求，颜色为天蓝色，潘通色卡号PANTONE 17-4041，涂层颜色为深灰色，潘通色卡号PANTONE 18-4005 。包装袋颜色为天蓝色，色相及织物组织的选择按主管部门审查批准的标样。篷体、包装袋各部位色差不低于GB/T 250规定的3级。

★篷体上印字为白色，印刷应端正、清晰、色度饱满、牢固，不得露底色，不得脏污。做防雨性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。

★篷体应平展、整洁，表面污迹面积不得大于100mm2，限五处，污迹面积小于50mm2的不计，但不得密集。

缝制部位返工修复残留针眼长度不得超过100mm，非缝制部位不得有残留针眼。
5	篷体缝制要求	★缝纫部位表面应平展、整洁、线迹直顺、针码均匀，各配件位置准确。

缝制针码为各大片拼幅部位的明线9针/30mm～11针/30mm ，其他部位的明线8针/30mm～12针/30mm，起止针须重缝3道或4道线，长度不少于10mm。断线接头处须重缝20mm～30mm。

拼幅采用双针机折边缝合或包复缝合两道线，水平拼接时拼缝朝下。各拼接部位不得经纬混拼。

各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、死折、皱折、返线、残留针眼、出套、毛漏、下炕（掉道、塌边）等缺陷。

篷顶的拼接部位、缝制针眼、定位针眼等部位的内表面，需用PU胶条贴膜处理。贴膜应牢固、平整、直顺、搭接到位，不得有残留胶条、贴膜不牢、偏歪等缺陷。

拉绳穿过拉绳木板后应系于篷顶带管三角环上。
6	篷体缝制工艺	★篷顶内面缝制宽度50 mm、涂层面向外的“十”字通筋。篷顶面四角位置有向外45°角缝制的拉绳袢，四边中心位置有垂直向外的拉绳袢。

★篷体侧墙与山墙的结合为侧墙压山墙结构，用双片拉头闭尾尼龙拉链和锦丝搭扣带连接，装配后篷体表面应平展、松紧适度。

篷檐为双层面料，宽100 mm。两侧墙篷檐距边5 mm～8 mm缝纫一道渗水线。篷顶与侧墙、山墙的结合用双针机缝合。侧墙、山墙上沿合大顶部位有涂层面向外的加强筋与篷顶缝合。

框架与篷体侧墙的结合用捆扎带固定。篷体每个侧墙内上沿部位有四根捆扎带，立杆中间部位有两根捆扎带。捆扎带长度以适于捆扎固定为宜。

山墙、侧墙内下沿部位缝制100 mm宽布面朝外的加强筋。篷体与地杆的结合部位用钉缀活动三节环的束紧带固定，开门山墙缝制四个，开窗山墙缝制五个；侧墙各缝制四个。活动三节环的焊口应外露。

★窗帘左右两边竖向缝制单拉头闭尾尼龙拉链与窗口两侧缝制的拉链连接，下沿缝制锦丝搭扣带与窗帘内侧缝制的锦丝搭扣带扣合，对位应准确。

窗纱内的中间部位缝制涂层面向外加强筋，窗纱外的中间部位缝制布面向外加强筋。窗口内有间距均匀且交叉点连接的横压竖窗格带，窗格带压缝在窗纱外侧。窗帘上沿外缝制三点固定袢，窗帘里对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎方便为宜。

三角窗有窗纱，三角窗内缝制涂层面向外的贴边和三条竖向加强筋，窗外缝制三条竖向布面向外的加强筋。三角窗外的两斜边缝制锦丝搭扣带（勾），顶角上缝制半圆环一个。三角窗外底边有固定的下开式窗帘，窗帘两斜边缝制锦丝搭扣带（圈）。三角窗帘顶端缝制穿过顶角半圆环的环形提拉带，拉带净长1.2m。三角窗帘底边中心缝制长120mm锦丝搭扣带（勾）。

门口外两侧缝制锦丝搭扣带和双片拉头闭尾尼龙拉链，与门帘内两侧缝制的搭扣带和拉链连接。

纱门帘的四边及中间部位缝制布面向外的贴边、加强筋和间距均匀连接格带，两侧用8号双片拉头闭尾尼龙拉链连接。门帘上沿外缝制两点固定袢，门帘里、纱帘里和面对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎方便为宜。

绱门帘、窗帘采用水口向下的缝制结构。

两侧墙内中间缝制涂层面向外的加强筋，侧墙两边缝制锦丝搭扣带圈面及双片拉头闭尾尼龙拉链。

拉绳应系于篷顶带管三角环上，通过拉绳木板进行调节适应长度。

★篷体下口四周需缝制宽度200mm的培土布，侧墙的培土布与山墙的培土布相互垂直。培土布外沿需折边或卷边缝制。

★纱围与侧墙的结合通过锦丝搭扣带连接。纱围里结构对应位置缝制立杆捆扎带，捆扎带的长度以捆扎方便为宜。

在开门山墙里结构右侧门框距地1500mm处缝制空白篷体水洗标。
7	框架及金属配件	★框架各杆件连接采用三通和四通插管结构，相互插接应配合到位，中架四通和端架三通用外包PVC的钢丝拉绳穿过固定环后，用紫铜管压合固定成组合套件，紫铜管压合部位钢丝绳上的PVC包覆层必须除去，以确保压合强力。

框架各杆件铝合金管两端口及弹簧卡装配孔应去除毛刺。

★框架各杆件两端装配的弹簧卡应牢固，弹簧卡装配应松紧适度。山墙地杆需配弹簧卡，立杆不配弹簧卡。

框架各杆件表面应光洁、美观，不得有剥落、开裂、气泡、裂纹、色差等缺陷，与通件相互插接应配合到位、灵活，装配应顺畅、牢固、稳定。

固定框喷塑前需经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后再进行喷涂环氧树脂粉末涂料处理，颜色为灰色，漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、裂纹等缺陷。

★框架杆件各焊接部位必须满焊以焊接牢固，焊缝完整，手感光滑、形位准确。焊接处不得有漏焊、开焊、烧焦等缺陷。各焊接部位需对正平直，接触面不得有多余凸起物。

带管三角环、弹簧卡需经电镀锌及钝化处理。三角桩为金属本色。
8	辅料	★所有绳头、带头应热熔或浸胶处理，不得脱纱、散头。

拉绳外观应规整、圆滑，不得有明显的扭股、裂股、脏污、油污、粗细不匀等缺陷。

线带宽窄一致，薄厚均匀，表面整洁，不得有明显断经、乱经、稀弄、跳花、污斑等缺陷。
9	★理化性能	篷体材料织物组织、规格及性能指标要求应符合333dtex×333dtex涤纶PU涂层布技术要求。

包装袋材料规格及性能指标要求应符合28×2/28×2涤纶防水帆布技术要求。

铝合金管性能要求应符合铝合金管技术要求。

框架喷塑件及电镀锌配件的性能：

部件名称

项目

指标

喷塑件

规格，mm

外径

28±0.40

壁厚

1.0±0.10

喷塑漆膜耐腐蚀

中性盐雾喷雾96h，膜层不起泡、不脱落，无锈斑

电镀锌配件

锌镀层耐腐蚀

中性盐雾喷雾48 h，主要表面无锈斑

PU胶条粘附强度不得低于6N/cm。
10	标志	产品标志：帐篷顶坡两面居中，距篷顶左、右边450mm～500 mm内均匀排列印刷“黄石应急”字样，字体尺寸高450 mm，笔划粗细为50 mm。门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字的下端距地面800mm，字体尺寸高500mm，笔划粗细50mm。两侧墙距地面230mm～300mm、在右窗下居中位置长700mm、高400mm的范围内，居中均匀排列印刷：救灾专用12㎡单帐篷、生产年月、承制单位名称承制、黄石市应急管理局监制。当承制单位名称较长时，允许排成两行，字体尺寸高50mm。字体规定，生产年月为宋体字，其余内容为黑体字。印刷用油墨为织物油墨。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。

救灾专用12㎡单帐篷

XXXX年XX月

承制单位名称 承制

黄石市应管理局 监制

包装标志：篷体与框架一体化包装，内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷白色的“救灾专用12㎡单帐篷”字样及数量、质量、体积、生产日期、“共1包”、承制单位名称及监制单位名称。其“救灾专用12㎡单帐篷”及承制单位名称、监制单位名称为黑体字，其他为宋体字。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。

救灾专用12㎡单帐篷

数量：1顶 质量：××kg

体积：××mm×××mm×××mm

生产日期：×××× 年×月 共1包

×××××× 承制

黄石市应急管理局 监制
11	包装	帐篷内包装袋采用28×2/28×2天蓝色涤纶防水帆布缝制。包装袋为两仓结构，两端面内衬硬质防碰撞缓冲材料。篷体和纱围折叠后放入内包装袋中的左仓内，框架放入右仓内。包装袋用双拉头尼龙拉链扣合，包装袋的尺寸为1830mm×300×240mm（长×宽×高），包装袋左右仓开口长度为240mm+1830mm+240mm（高×长×高）。框架包装用两个Φ6mm喷塑钢丝固定框固定杆件和配件，三角桩用面料缝制的小包装袋包装，袋口束紧后放入框内。包装袋侧面采用28×4/50mm×1.8mm天蓝涤纶线缝制两条带可调节的手提或肩背两用带，两条背带应从包装袋底部兜过，两条背带中间距为500mm。每条背带缝制一个塑料插扣和三道梁。

外包装用塑料编织布缝制，缝线不得少于两道线，外包装袋在一侧长向缝制一条拉链，拉链长为240mm+1830mm+240mm，另一侧在内包装袋两条束紧带对应的地方开一条长度为600mm的拉链口，背带从两侧拉链口中穿出。

包装袋内需放入产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。其中“检验单”、“产品名称”、“品等” 、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单规格为B5纸的1/4，字体大小适宜。帐篷使用说明书需注明帐篷组装、拆卸方法等内容。